Техническое задание

Арт. 50283-AISI304-D35x4-Y

Наименование объекта закупки

Конус тактильный со вставкой и монтажным штифтом, комбинированный, D35x19, H4 мм, I-15 мм, AISI304/PL, желтый (преодолимое, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку с противоскользящей поверхностью, выполненной в форме усечённых пирамид. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку жёлтого цвета. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубление в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенное для нанесения клея, обеспечивающее толщину клеевого шва не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали AISI304. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор должен представлять собой сборку 2-х изделий: металлического корпуса с монтажной ножкой и двусторонней вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежной сборки изделия, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее 4ёх штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения надёжного крепления нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтом, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифт конструкционно должен быть изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должно быть расширение для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный D35x19мм, H4 мм, AiSI304/PL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---