Техническое задание

Арт.83016

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, разборный, для раковины, с креплением к стене и полу, тип 1, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках госпрограммы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Данный поручень состоит из трех отдельных элементов, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка поручня осуществляется на месте с помощью соединительной втулки и металлических заклёпок, которые позволяют стыковать элементы поручня стык встык без зазоров, что обеспечивает травмобезопасные условия. Монтаж поручня к стене и полу обеспечивает надежность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Поручень выполнен из трубы диаметром 38 мм. Предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух стоек и поручня. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, стойки и поручень должны быть изготовлены из труб диаметром не менее 37 мм и не более 40мм. Толщина стенки труб не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно элементы поручня должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы поручня из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Окончания поручня должны быть оборудованы соединительными втулками, обеспечивающими надежное соединение со стойками стык в стык. Для обеспечения прочности конструкции соединительные втулки должны быть изготовлены из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, с диаметром фаски не более 36мм и не менее 34мм, диаметр ребра втулки должен быть не менее 38мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не менее 750 мм, ширина не менее 750мм, глубина не менее 550 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). С целью обеспечения надёжной фиксации поручня к поверхности, диаметр каждого фланца должен быть не менее 80мм, толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 3-х точек крепления. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, разборный, для раковины, с креплением к стене и полу, тип 1, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---