Техническое задание

# Арт. 10876-AL-290x34x4-B

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, комбинированная, гладкая, без штифта, 4х34х290, H-4мм, I-0мм, AL/PL, черный (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определенных размеров. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку. Для обеспечения контрастности индикатора для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку черного цвета. Монтаж индикатора возможен при помощи специального клея FixVert-S на подготовленной, очищенной поверхности или посредством самореза. После монтажа полимерную вставку рекомендуется фиксировать при помощи клеевого набора КН-1. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминия маркой не ниже D16T. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлического корпуса и контрастной полимерной вставки. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме направляющей полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию равен 45 гр. Для обеспечения безопасности и высокого эстетического вида углы индикатора, при виде «сверху» имеют округления радиусом 17 мм. Для способствования наименьшему загрязнению и наиболее быстрой и качественной очистки тактильных зон, полимерная вставка должна иметь ровную глянцевую поверхность. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется отверстие, диаметром не менее 4 мм, в количестве не менее 3шт. Отверстия конструктивно спрятаны под поверхностью полимерной вставки и не имеют видимых швов и соединений с верхней стороны изделия. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 291мм и не менее 289мм, ширина должна быть не более 35мм и не менее 33мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, комбинированная, гладкая, без штифта, 4х34х290, H-4мм, I-0мм, AL/PL, черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---