Техническое задание

Арт. 10613-5

Наименование объекта закупки

Грязезащитное покрытие «ТифлоПол-8», Тактильная зона "Направляющий указатель"

Цель закупки

Обеспечение ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией о возможных препятствиях, для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности и обеспечения противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В готовом виде Тифлопол-5 представляет собой уникальное грязезащитное покрытие, а при интеграции индикаторов обладает ещё и тактильными свойствами, позволяющими слепым и слабовидящим людям ориентироваться на месте. Рекомендовано для использования в местах с высокой проходимостью: вокзалы, аэропорты, сетевые магазины и др. Зона расположения тактильных индикаторов должна соответствовать СП 59.13330.2020. |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Покрытие предназначено: - для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией о возможности безопасного движения вперёд без препятствий на пути следования; - для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности; - для обеспечения противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения. |
| Требования к используемому материалу | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств основа изделия должна быть выполнена из ворсового материала обеспечивающие его эластичность при температуре от -5 до +50 гр. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления индикатор должен быть изготовлен из гранулированного ПВХ, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. |
| Требования к конструктивному исполнению | Тактильное покрытие имеет ворсовую поверхность для сбора воды и грязи с верхней части и прорезиненную основу снизу для ее удерживания. Толщина основы покрытия не превышает 8 мм. Для предупреждения загибания углов и в целях безопасности покрытие обрамлено резиновым кантом видимой шириной не менее 25 мм и толщиной не менее 10 мм. Для обеспечения прочной и долговечной фиксации резиновый кант пришит к ворсовой основе по всему периметру машинным способом с длинного стежка не более 4 мм. Покрытие должно быть оборудовано тактильными индикаторами в виде параллельных полос. Каждый индикатор должен быть: длиной не менее 299мм и не более 301мм; шириной не менее 29мм и не более 31мм; высотой подъема от поверхности не более 4мм. Количество индикаторов не менее 21 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограничения пространства, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола, габаритный размер не должен превышать размеры в плоскости 600х2320мм; высота не более 12 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Цвет основы серо-черный. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильные индикаторы должны быть жёлтого цвета. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж индикаторов к покрытию | Каждый индикатор монтируется к ворсовому покрытию посредством штифтов через сквозные отверстия. Количество штифтов не менее 4х. Для прочной фиксации каждый штифт закреплен с обратной стороны ворсового покрытия при помощи стопорного кольца. Крепление тактильных индикаторов должно обеспечивать их надежную фиксацию при стирке покрытия в моечных комплексах и чистке при помощи струи воды высокого давления. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Грязезащитное покрытие «ТифлоПол-8», Тактильная зона "Направляющий указатель"– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---