Техническое задание

Арт.  10156-Y

Наименование объекта закупки

Накладка на ступень противоскользящая, угловая, в антивандальном алюминиевом профиле шириной 40мм, с резиновой вставкой шириной 29мм, желтая

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой угловую накладку из алюминиевого профиля с пазом для вставки контрастной ленты с противоскользящим эффектом. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная лента имеет жёлтый цвет поверхности. Накладка предназначена для маркировки края первой и конечной ступени лестничного марша, можно использовать как внутри помещения с высокой проходимостью, так и на уличных ступенях. Для обеспечения надежного крепления тактильной ленты, монтаж изделия производится посредством присверливания шурупами к покрытию или приклеивания на специальный клей Fixvert-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик контрастная вставка должна быть изготовлена из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Для обеспечения высокой прочности и продолжительного срока эксплуатации оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава AD31-T6. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из ПВХ вставки и оправы из алюминиевого профиля. Оправа должна быть изготовлена из алюминиевого углового профиля шириной не менее 40 мм с пазом для вставки тактильной ленты шириной не менее 29 мм с целью увеличения противоскользящей площади. Для обеспечения защиты кромки ступени высота борта должна быть не менее 15 мм. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь фаску скругления R 5-6 мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия, контрастная вставка должна иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по маркировочной ленте с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. |
| Требование к информационному исполнению | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей первая и последняя ступень должны быть окантованы маркировочной лентой. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, маркировочная лента должна быть жёлтого цвета. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготавливается в следующем цветовом решении: цвет накладки – жёлтый, цвет AL профиля – зеркальный. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации, высота горизонтальной части накладки с учетом вставки должна быть не более 4,5 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не менее 40 мм; - общая высота накладки должна быть не более 19 мм; -длина накладки в соответствии с заказом не менее: 900/1000/1300/2000/3000 мм. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надежного крепления тактильной ленты, монтаж изделия производится посредством присверливания шурупами к покрытию или приклеивания на специальный клей Fixvert-S. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень противоскользящая, угловая, в антивандальном алюминиевом профиле шириной 40мм, с резиновой вставкой шириной 29мм, желтая

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2 х лет

Особые условия

---