Техническое задание

Арт. 50245-1-PU-300x300x4-Y

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (направление движения, полоса) 300х300х4, ПУ, желтый

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения со средней и высокой проходимостью людей, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому плитка отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Тактильные рифы, выполненные в виде параллельных полос, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1018). Плитка предназначена для монтажа при помощи клея на уже имеющиеся напольное покрытие. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного полиуретана твёрдостью по шкале Шора не менее 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 1018. |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамограниных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы шириной не более 20 мм в основании и не менее 280 мм по длине, в количестве не менее 5 шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет жёлтый цвет поверхности (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (направление движения, полоса) 300х300х4, ПУ, желтый – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---