Техническое задание

Арт. 10999-BT-180х300х50-ZH

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг), 55х180х300, бетон, жёлтый

Цель закупки

Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие из высокопрочного бетона, армированного фиброволокном, что обеспечивает высокую прочность, надёжность, устойчивость к погодным условиям, знаковым перепадам температур и продолжительный период эксплуатации изделия. Тактильные рифы, выполненные в виде продольных полос в количестве трёх штук, предназначены для разметки безопасного пути движения для МГН, отрезка направления движения от указателя «поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, совокупность нескольких плит позволяет организовать зону получения услуг в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного бетона марки не ниже М600. Для обеспечения стойкости к деформирующим нагрузкам и перепадам температур тактильный указатель должен быть армирован фиброволокном. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 50 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать размерам: высота не менее 55мм, ширина не менее 180мм, глубина не менее 300 мм. С целью обеспечения эффективной ширины тактильной зоны в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 расстояние между внешними сторонами крайних рифов должно быть не более 150мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм, высота основы не менее 50 мм. Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы не менее 280 мм по длине, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг), 55х180х300, бетон, жёлтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---