Техническое задание

Арт.82053

Наименование объекта закупки

Опора для спины ортопедическая, откидная, с фиксаторами, сталь с порошковой покраской, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью. Рекомендовано к применению ВОИ (Всероссийским обществом инвалидов).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из конструкционной стали. Спинка изделия изготовлена из пластика и имеет ортопедическую форму, что обеспечивает удобное и комфортное опирание на нее. В случае ненадобности опору можно откинуть, чтобы она не мешала и надежно зафиксировать посредством магнитных фиксаторов. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Данная конструкция предназначена для поддержки спины и предотвращения смещения унитазного бачка при опирании на нее. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств металлическая конструкция изделия должна быть выполнена из трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже Ст3; листовой стали марки Ст08пс и листовой стали марки Ст3. Для обеспечения антикоррозийных условий все элементы металлической конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. |
| Требование к конструктивному исполнению | В виду обеспечения высокой прочности конструкция изделия должна представлять собой опору выполненную: - из цельных стальных труб диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм в количестве не менее 2-х штук; - спинки, изготовленной из пластика толщиной не менее 2 мм габаритными размерами не менее 350 мм в ширину и не менее 250 мм в высоту; - опорных пластин для крепления в количестве 2-х штук, выполненных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 100 мм в ширину и не менее 270 мм в высоту. Для обеспечения возможности надежного крепления и откидывания опоры, пластина должны быть оборудована п-образной проушиной, выполненной из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения возможности стопорить опору для спины в вертикальном положении, монтажная пластина должна быть оборудована магнитным фиксатором. Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать опору из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Концы опорных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры: - с учетом пластин крепления (ВxШxГ): 282x712x288 мм; - без учета пластин крепления (ВxШxГ): 250x650x284 мм Расстояние от стены до внутренней части трубы, к которой крепится спинка, должно быть не менее 185 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление опоры для спины осуществляется посредством опорных пластин, изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, каждая из которых должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Опора для спины ортопедическая, откидная, с фиксаторами, сталь с порошковой покраской, D38 мм – 1 шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---