Техническое задание

Арт. 50278-PVC-300x30x19-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, гладкая, со штифтом, 19х30х300, H-4мм, I-15мм, PVC, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определённых размеров. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления - поливинилхлорид повышенной прочности. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода изделие имеет цельнолитую структуру, позволяющие его использование даже при стирании до 50 % высоты. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются штифты, в количестве не менее 4 шт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из гранулированного ПВХ материала, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А, обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для способствования наименьшему загрязнению и наиболее быстрой и качественной очистки тактильных зон, поверхность индикатора должна иметь ровную глянцевую поверхность. Для обеспечения надежного крепления в поверхность тактильный указатель должен быть оборудован штифтами в количестве не менее 4 штук. Для предотвращения нарушения целостности изделия в процессе эксплуатации штифты конструкционно должны быть объединены с индикатором и не иметь видимых швов и соединений. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке длина тактильного указателя должна быть не менее 299мм и не более 301мм, ширина не менее 29мм и не более 31мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также для обеспечения травмобезопасных условий для всех категорий граждан высота подъема тактильного указателя над поверхностью не должна превышать 4мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, гладкая, со штифтом, 19х30х300, H-4мм, I-15мм, PVC, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---