Техническое задание

# Арт. 11214-AISI304-290x35x5-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, без штифта, 5х35х290, H-5мм, I-0мм, AISI304/PL, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения для безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определенных размеров. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку с противоскользящей поверхностью, выполненной в форме усечённых пирамид. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку желтого цвета. Монтаж осуществляется при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность, либо при помощи саморезов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из нержавеющей стали маркой не ниже AISI304. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлического корпуса и вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме направляющей полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию равен 45 гр. Для обеспечения безопасности и высокого эстетического вида углы индикатора, при виде «сверху» имеют округления радиусом 17 мм. Для обеспечения надежного крепления в поверхность при помощи саморезов, в нижней части индикатора имеются отверстия, диаметром не менее 5 мм, в количестве не менее 5шт. Отверстия конструкционно спрятаны под поверхностью полимерной вставки и не имеют видимых швов и соединений с верхней стороны изделия. Для обеспечения простоты монтажа по средством приклеивания, в основании индикатора имеются углубления для клея, которые имеют не менее 5 расширений для сбора излишков клея при его прижатии к поверхности. Для обеспечения высокой адгезии клея к индикатору расширения для сбора излишков клея имеют форму многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не менее 289мм и не более 291мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, без штифта, 5х35х290, H-5мм, I-0мм, AISI304/PL, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---