Техническое задание

Арт. 50072-5-GR-400

Наименование объекта закупки

Отбойник ГОРИЗОНТ H150 с AL каркасом и контрастной вставкой (готовое решение)

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты стен от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой отбойник, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Отбойники для стен позволяют сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. Каркас отбойника выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, накладка и окончания выполнены из полимерного пластика. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас отбойника должен быть выполнен из алюминиевого сплава не ниже АД31-Т6. С целью обеспечения прочностных характеристик, накладка и универсальные окончания должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Контрастная вставка должна быть выполнена на основе твердого ПВХ, толщиной не менее 0,8 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, двух универсальных окончаний и накладки. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств: каркас изделия должен быть выполнен на основе алюминиевого профиля, толщиной не менее 1,8 мм; толщина пластиковой накладки должна быть не менее 2 мм. Накладка должна быть оборудована пазом, расположенным по центру на протяжении всей длины, для возможности вставки контрастной полосы шириной не менее 50 мм и не более 52 мм. Универсальное окончание поручня должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и с правой стороны отбойника. С целью обеспечения безопасности отбойник должен быть изготовлен промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам отбойника | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника с учетом окончаний должны быть: высота не менее 150 мм и не более 154 мм, ширина не менее 20 мм и не более 24 мм, глубина не менее 400 мм и не более 404 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | С целью соответствия визуального облика изделия отбойник изготовлен в двухцветном исполнении с контрастной вставкой синего цвета по центру отбойника на протяжении всей длины изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник ГОРИЗОНТ H150 с AL каркасом и контрастной вставкой (готовое решение) – 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---