Техническое задание

Арт. 50277-KM-600x30x19-Y

Наименование объекта закупки

ТНУ в виде полосы с закладным элементом, гладкая, 19х39х600, H-5мм, I-14мм, композит, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный наземный указатель (ТНУ), выполненный в форме полосы, с закладным Т- образным элементом. Тактильный индикатор выполнен из композитного полимера, что обеспечивает высокую надежность, долговечность, прочность, устойчивость в условиях агрессивного климата (от -60 и до + 60 градусов по цельсию). Абсолютно не восприимчиво к механическим воздействиям, ударная прочность материала составляет 30 КДж/м.кв. Не восприимчив к агрессивным моющим средствам. Изделие имеет оптимальную длину в 600 мм, что значительно сокращает срок монтажных работ. Рекомендован к применению на объектах с большой проходимостью людей и может устанавливаться на любые поверхности, как внутри, так и снаружи помещений. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, ТНУ имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018, применяется для обустройства безопасного направления движения, обозначения павильона остановки транспортных средств, поля посадки в маршрутные транспортные средства, поля получения услуги, а также зон, требующих повышенного внимания - регулируемый или нерегулируемый наземный переход и пересечение второстепенного проезда или выезда с дворовой территории. Монтаж тактильного индикатора производится в предварительно подготовленную штробу посредством приклеивания на клей FIXVERT. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств, тактильный индикатор должен быть выполнен из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие представляет собой полосу, длиной не более 600 мм, с закругленными окончаниями. Высота подъема тактильного индикатора над поверхностью должна быть не более 5 мм, ширина плоской вершины более 30 мм. Для обеспечения травмобезопасности, тактильная полоса должна иметь скошенные края под углом 450 от поверхности основания. Для обеспечения удобства и прочности крепления на внутренней стороне индикатора должен быть расположен закладной элемент, который не имеет видимых швов и соединений с основанием изделия. Конструктивно закладной элемент представляют собой полосу, расположенную перпендикулярно к основанию тактильной полосы. Закладной элемент расположен по середине основания и выполнен из цельного материала, что и сам тактильный указатель. Для обеспечения надежности крепления глубина закладного элемента должна быть не менее 14 мм, толщина не менее 3 мм. Для обеспечения более высокой адгезии изделия к поверхности, закладной элемент должен иметь «рифленую» поверхность». |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875 размеры изделия должны быть: - ширина основания продольного рифа не более 39 мм; - ширина плоской вершины продольного рифа не более 30 мм; - высота подъема тактильного указателя над поверхностью не более 5 мм. Для обеспечения прочного монтажа глубина закладного элемента должна быть не менее 14 мм. С целью более практичного расположения на запланированном участке длина изделия должна быть не более 600 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, изделие имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ТНУ в виде полосы с закладным элементом, гладкая, 19х39х600, H-5мм, I-14мм, композит, желтый (направление движения, зона получения услуг) - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---