Техническое задание

Арт. 50410-1-3-YB

Наименование объекта закупки

"Холодный пластик", контрастный, со сменными рифами (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные), 300х300, желтый/черный

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещений с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой комбинированное изделие, состоящее из твердого основания, выполненного из композитного полимера и контрастных сменных вставок из грязезащитного полимера. Данная плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а также отвечает требованиям пожарной безопасности, так как выполнена из негорючего материала. Твердый пластик обеспечивает высокую износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям и воздействиям химических веществ. Пирамидальный тип рифления контрастных индикаторов, предусмотренных на плитке, должен обладать противоскользящими свойствами, которые сохраняются при движении в любых направлениях, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Индикаторы имеют форму усечённых пирамид и закрепляются на основании с помощью замкового крепления, что при истирании или повреждении вставки, даёт возможность заменить её на новую. Индикаторы, расположенные в линейном порядке, предупреждают слабовидящего и тотально слепого человека, о наличии преодолимого препятствия на его пути (дверной проём, лестница). За счёт ВЫСОКОКОНТРАСТНОГО эффекта (черные тактильные рифы на желтом основании), тактильная плитка обеспечивает возможность её идентификации слабовидящими людьми. Высота подъема тактильных рифов не менее 4 мм. Монтаж плитки можно осуществлять с помощью специального клея FIXVERT-S, либо при помощи саморезов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия основание плитки должно быть выполнено из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет основания RAL 1018. Вставки должны быть выполнены из ПНД, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 9004, для обеспечения высококонтрастного эффекта. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный указатель (изделие) должен представлять собой сборку двух видов изделий: твердого основания, выполненного из композитного полимера и контрастных сменных вставок из грязезащитного полимера. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием, с целью обеспечения надёжной фиксации контрастной вставки, должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями в количестве не менее 4 штук на один конусный риф. Так же с целью обеспечения надёжной фиксации тактильной плитки на поверхности по средствам саморезов, под полимерной вставкой, в основании каждого тактильного рифа, должно быть монтажное отверстие диаметром не менее 5 мм. С обратной стороны на поверхности тактильной плитки должна быть нанесена специальная сетчатая насечка, с целью увеличения надёжности приклеивания ее к полу. Насечка должна иметь вдавленную структуру и кольцевую замыкающую линию по периметру плитки, для образования прочного клеевого замка и удерживания краёв и углов плитки. Не допускается применение тактильных плит с выпуклой насечкой, так как это, наоборот, снижает качество фиксации базовой пластины с поверхностью пола. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, диаметр вершин тактильных рифов должен быть не менее 30 мм, расстояние между центрами плоских вершин рифов не менее 60 мм, диаметр тактильной вставки не менее 26 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении в любом направлении поверхность тактильных конусов должна иметь выступы в виде усеченных пирамид высотой не менее 1 мм. Конусы должны быть расположены в линейном порядке. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018: Размеры тактильной плитки должны быть не более: 6мм по высоте, 300мм по ширине и 300мм по глубине. Высота подъема тактильного знака должна быть не более 4мм, высота подосновы не более 2мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не менее 36 мм в основании, расположенные в линейном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих преодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения высококонтрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, основание тактильной плитки должно иметь желтый цвет (RAL 1018), вершины тактильных рифов должны иметь черный цвет (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

"Холодный пластик", контрастный, со сменными рифами (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные), 300х300, желтый/черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---