Техническое задание

Арт. 50400-50x1-29x1-YF

Наименование объекта закупки

Накладка на ступень противоскользящая, угловая, в антивандальном алюминиевом профиле шириной 62мм, с двумя вставками шириной 50мм и 29мм, желтая/фотолюм

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой угловую накладку из алюминиевого профиля с контрастными вставками. С целью обозначения начала и окончания лестничного марша, а также обеспечения противоскользящих условий, элемент, расположенный на проступе, должен быть оборудован противоскользящей контрастной вставкой жёлтого цвета. Для обеспечения безопасного передвижения всех категорий граждан в случае ЧС и аварийного отключения освещения, элемент накладки, расположенный на подступе, должен быть оборудован вставкой из светонакопительной фотолюминесцентной ленты. Данная маркировка регламентируется СП 59.13330 первая и последняя ступени должны иметь контрастную маркировку с целью обеспечения безопасности людей с нарушением зрения. Светонакопительная вставка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС), изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Накладки соответствуют требованиям нормативной документации и выполняют функции: - предупреждение о начале и окончании лестничного марша; - обеспечение безопасного передвижения всех категорий граждан в случае ЧС и аварийного отключения освещения; - обеспечение противоскользящих условий; - защита кромки ступеней. |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности и антикоррозийной стойкости, а также продолжительного срока эксплуатации, металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава не ниже AD31-Т6. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик противоскользящая контрастная вставка должна быть изготовлены из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, фотолюминесцентная вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А толщиной не менее 0,5мм и светонакопительного ПВХ покрытия. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы и двух вставок, в виде противоскользящей ленты и фотолюминесцентной ленты. Оправа должна быть выполнена из алюминиевого углового профиля: шириной не менее 62мм, с пазом для вставки противоскользящей тактильной ленты шириной не менее 50мм, с целью увеличения противоскользящей площади; высотой не менее 43мм, с пазом для вставки фотолюминесцентной ленты шириной не менее 29мм, для обеспечения безопасного передвижения и защиты кромки ступени. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь фаску скругления R 5-6мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия, противоскользящая вставка должны иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по ленте с любого направления, выступы противоскользящей вставки должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация. противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Высота должна быть вставки не более 4 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения безопасного передвижения высота подъема противоскользящей накладки с учетом алюминиевого профиля должна быть не более 4мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, ширина изделия должна быть не менее 62мм, высота не менее 42мм. Длина изделия в соответствии с заказом не менее 900мм/1000мм/1300мм/2000мм. |
| Требования к креплению изделия к поверхности | Монтаж изделия осуществляется, как посредством присверливания на саморезы, так и при помощи клея FIXVERT- S, на подготовленную очищенную поверхность. Тактильную ленту после вставки рекомендуется простукивать киянкой. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей первая и последняя ступень должны быть оборудованы тактильной лентой. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента должна быть желтого цвета. С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, фотолюминесцентная лента изготавливается: цвет в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентной разметки необходимо наличие в помещении, где она установлена, искусственного или естественного освещения. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень противоскользящая, угловая – кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---