Техническое задание

# Арт. 50184-AISI304x300x35-1-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AISI304/PL, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения для безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определенных размеров. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку с противоскользящей поверхностью, выполненной в форме усечённых пирамид. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку желтого цвета. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются штифты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикатора при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из нержавеющей стали маркой не ниже AISI304. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлического корпуса и вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме направляющей полосы. Для обеспечения безопасности полимерная вставка должна иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора должны быть штифты, в количестве не менее 3х штук. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не менее 299мм и не более 301мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AISI304/PL, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---