Техническое задание

Арт.82019-6

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, пристенный, сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Для удобства пользования изделие имеет откидной механизм, по средством которого можно сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать по средством магнитного держателя. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Опорная пластина представляет собой изделие, состоящее из пластины с приваренными к ней проушиной и фиксатором для поручня. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 270 мм в высоту и не менее 100 мм в ширину. Для обеспечения прочного крепления поручня к опорной пластине проушина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением по средством шпильки. Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании фиксатор должен быть изготовлен из листа стали, толщиной не менее 1,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (ВxШxГ): 270x100x840 мм (с четом монтажной пластины. Габаритные размеры откидного элемента должны быть: высота не более 196 мм, глубина не более 827 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством пластины, изготовленной из марки, стали не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, пластина должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. Приварку пластины осуществлять с внешней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, пристенный, сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---