Техническое задание

Арт. 87019

Наименование объекта закупки

Поручень опорный для санузла, без откидного механизма, пристенный, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство, предназначенное для адаптации санузла, выполненное из двух долговечных материалов. Каркас поручня выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 и эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики и уровень травмобезопасности. Оборудованный специальной ПВХ накладкой поручень может являться элементом адаптации уличного пространства, неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. ПВХ накладка имеет рифленую поверхность, что полностью исключает скольжение рук. Также накладка имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. Конструкция поручня имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из поручня и опорной пластины. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и пластиковых накладок толщиной не менее 3 мм, длиной не менее 739 мм, в количестве 2-х штук. Конструкция накладок выполнена таким образом, что при вертикальном и горизонтальном положении попадающая вода стекает, не оставаясь на поверхности поручня. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 250 мм в высоту и не менее 100 мм в ширину. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (с учётом монтажной пластины) (ВxШxГ):250x100x840 мм. Высота поручня без учета монтажной пластины 196 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, высота не менее 250 мм, ширина не менее 100 мм. Пластина должна иметь не менее 6-ти монтажных отверстий, диаметром не менее 6 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Поручень оборудован специальной ПВХ накладкой, имеющей специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный для санузла, без откидного механизма, пристенный, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---