Техническое задание

Арт. 50398-2-PU-300x30x4-B

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, гладкая, без штифта, 4х30х300, H-4мм, I-0мм, PU, черный (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы, с ровной глянцевой поверхностью. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления – полиуретан повышенной прочности. Монтаж осуществляется путём приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert на подготовленную, очищенную поверхность. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубления в форме многолучевой звезды. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из полиуретана, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Для способствования наименьшему загрязнению и наиболее быстрой и качественной очистки тактильных зон, поверхность индикатора должна иметь ровную глянцевую поверхность. Для обеспечения качественного крепления индикатора к поверхности, при помощи эпоксидных клеев, индикатор должен иметь в нижней части углубления в форме многолучевой звезды, в количестве не менее 5 шт, предназначенных для нанесения клея, обеспечивающих толщину клеевого шва не менее 2 мм, при этом края по периметру индикатора прижимаются плотно к поверхности. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не менее 299мм и не более 301мм, ширина должна быть не менее 29мм и не более 31мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» высота тактильного указателя над подстилающей поверхностью должна быть не более 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, гладкая, без штифта, 4х30х300, H-4мм, I-0мм, PU, черный -в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---