Техническое задание

Арт. 50276-ХР-2-600х600-4

Наименование объекта закупки

«Холодный пластик», плитка тактильная (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), 6×600×600, жёлтая

Цель закупки

Для адаптации путей движения в помещениях с большой проходимостью, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Плитка тактильная из композитного материала представляет собой тактильный наземный указатель, предназначенный для обозначения безопасного направления движения для людей с нарушением функции зрения. Данная плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а также отвечает требованиям пожарной безопасности, так выполнена из негорючего материала. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии преодолимого препятствия на пути следования. Твёрдый пластик обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет жёлтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на подготовленную поверхность при помощи специального клея FIXVERT-S и дополнительно крепится посредством саморезов, через специальные отверстия. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств тактильная плитка должна быть выполнена из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет RAL 1012. Заглушки должны быть выполнены из ПНД, цвет изделия RAL 1012. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильная плитка представляет собой цельнолитое изделие из композитного полимера, с тактильными рифами, выполненными в форме усечённых конусов, диаметром в основании не менее 28 мм, высотой не более 4мм, расположенными в шахматном порядке порядке. Основа плитки (базовая пластина) должна иметь толщину не более 2 мм. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом 2-3 мм. Для обеспечения надежного монтажа посредством приклеивания к полу, с обратной стороны на поверхности тактильной плитки должна быть нанесена специальная сетчатая насечка. Насечка должна иметь вдавленную структуру и кольцевую замыкающую линию по периметру плитки, для образования прочного клеевого замка и удерживания краёв и углов плитки. Не допускается применение тактильных плит с выпуклой насечкой, так как это, наоборот, снижает качество фиксации базовой пластины с поверхностью пола. С целью обеспечения условий для дополнительной фиксации посредством саморезов, на плитке должно быть расположено не менее 4 отверстий, диаметром не менее 5мм, расположенных по углам плитки. Для придания изделию эстетического внешнего вида, а также для обеспечения антикоррозийных условий для саморезов, отверстия должны быть скрыты в конусах и закрываться заглушками, диаметром не менее 13 мм. Для обеспечения надёжной фиксации, заглушки должны иметь не менее 4х скрытых замковых креплений. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018: Размеры тактильной плитки должны быть не более: 6мм по высоте, 600мм по ширине и 600мм по глубине. Высота подъема тактильного знака должна быть не более 4мм, высота подосновы не более 2мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не менее 28 мм в основании, расположенные в шахматном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности тотально слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет жёлтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объёме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

«Холодный пластик», плитка тактильная (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), 6×600×600, жёлтая - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия