Техническое задание

Арт. 50381-3-PU-180x300-BB

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг), 180х300х6, PU/PL, черный/черный

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой комбинированное изделие, состоящее из полиуретанового основания и сменных вставок из грязезащитного полимера. Продольный тип рифления индикаторов, предусмотренных на плитке, должен обладать противоскользящими свойствами, которые сохраняются при движении в любых направлениях, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Индикаторы имеют форму полос и закрепляются на полиуретановом основании с помощью замкового крепления, что при истирании или повреждении вставки, даёт возможность заменить её на новую. Индикаторы, расположенные параллельно, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. При совмещении трех плиток, образующих девять параллельных полос, можно обозначить "Поле получения услуги". Высота подъема тактильных рифов не менее 4 мм. Монтаж плитки можно осуществлять с помощью клея, либо при помощи саморезов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия основание плитки должно быть выполнено из высококачественного термополиуретана твёрдостью не менее 85 единиц по шору по таблице А, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет основания RAL 9004. Вставка должна быть выполнена из грязеотталкивающего полимера, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 9004. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный указатель (изделие) должен представлять собой сборку двух видов изделий: полиуретанового основания и вставок из грязеотталкивающего полимера. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием, с целью обеспечения надёжной фиксации вставки, должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями в количестве не менее 10 штук на один продольный риф. Так же с целью обеспечения надёжной фиксации тактильной плитки на поверхности по средствам саморезов, под полимерной вставкой, в основании каждого тактильного рифа, должно быть не менее 5 ти монтажных отверстий диаметром не менее 5 мм. С обратной стороны на поверхности тактильной плитки должна быть нанесена специальная сетчатая насечка, с целью увеличения надёжности приклеивания ее к полу. Насечка должна иметь вдавленную структуру и кольцевую замыкающую линию по периметру плитки, для образования прочного клеевого замка и удерживания краёв и углов плитки. Не допускается применение тактильных плит с выпуклой насечкой, так как это, наоборот, снижает качество фиксации базовой пластины с поверхностью пола. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, ширина вершины продольных рифов должна быть не менее 30 мм, ширина тактильной вставки не менее 20 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении в любом направлении поверхность тактильных полос должна иметь выступы в виде усеченных пирамид высотой не менее 1 мм. Полосы должны быть расположены параллельно. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны быть не менее 170х290мм и не более 185х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – прямолинейные параллельные рифы с противоскользящими вершинами не более 35 мм в основании. |
| Требования к техническим характеристикам | В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность основания тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр. /см3, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление раздеру не менее 150кН/м, истирание не более 30 мм3. Вставка должна быть выполнена промышленным способом из высококачественного полистирола. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде прямолинейных параллельных рифов, обозначающих движение вперёд без препятствий на пути следования и зону получения услуг. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком основание тактильной плитки и вершины тактильных рифов должны иметь черный цвет (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг), 180х300х6, PU/PL, черный/черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---