Техническое задание

Арт. 80010-5SM

Наименование объекта закупки

Поручень съёмный, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой прямолинейный поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить поручень, вставив его в монтажные пластины, а случае ненадобности быстро демонтировать. Жесткая фиксация поручня осуществляется в 2х точках посредством ручек-фиксаторов. Данная конструкция очень удобна для организации доступности в местах непостоянного пребывания маломобильных граждан, к ним относятся: гостиницы и отели, передвижные выставки и музеи, ярмарки и пр. Для обеспечения герметизации при монтаже поручня в комплект входят монтажные полимерные прокладки. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, поручень и монтажные пластины должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Монтажные прокладки должны быть выполнены из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Для обеспечения надежного монтажа и стойкости к консольным нагрузкам фланцы должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, высотой не менее 80мм, шириной не менее 85мм. Конструкция фланца должна предусматривать возможность вставки в паз монтажной пластины и иметь отверстие для жесткой фиксации поручня посредством закручивания фиксатора с болтом в анкер-гильзу. Для обеспечения надежного монтажа и стойкости к консольным нагрузкам опорные монтажные пластины должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщина должна быть не менее 6мм, высота не менее 43мм, ширина не менее 85мм. Конструкция пластины должна предусматривать возможность вставки фланца поручня и обеспечивать надежную фиксацию. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: глубина не менее 120, ширина не менее 400 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Доступный отступ от стены не менее 80 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к стене осуществляется посредством 2х опорных монтажных пластин, изготовленных из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304. В пластине имеется паз для вставки поручня посредством фланца. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина монтажной пластины должна быть не менее 6 мм и иметь не менее 2х крепежных отверстий под дюбель гвозди. После вставки поручня в монтажные пластины, его необходимо надежно зафиксировать посредством закручивания фиксаторов в анкер-гильзы, вмонтированные на поверхности. Для обеспечения герметизации при монтаже должна использоваться монтажная прокладка, выполненная из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень съёмный, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Пластина опорная монтажная – 2 шт.

Прокладка – 2 шт.

Фиксатор (ручка) D25 М6х20 – 2 шт.

Анкер-гильза М6 12х45 – 2 шт.

Дюбель распорный с гвоздевым шурупом 6х40 – 4 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия ---