Техническое задание

Арт.51983

Наименование объекта закупки

Стойка Штольц для крепления антивандальной кнопки вызова помощи, сталь

Цель закупки

С целью размещения антивандальной кнопки вызова в доступной зоне активации для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали, с порошковой покраской, предназначенное для крепления кнопки вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН. С целью защиты от осадков и прямых солнечных лучей площадка для крепления кнопки вызова выполнена с козырьком с боковой защитой. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации людьми в креслах-колясках, стойка выполнена с углом наклона 1500, что обеспечивает возможность подъезда к кнопке вплотную. Стойка имеет яркий оранжевый цвет поверхности. Крепление изделия осуществляется посредством анкерных болтов. Предназначена для крепления антивандальных кнопок вызова габаритными размерами В×Ш: 150×150мм, 182×114мм, 185×95мм. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств опора стойки должна быть выполнена из профильной трубы 20×40мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм; монтажная пластина должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм; площадка для крепления кнопки вызова и козырек должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,5 мм. Все элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения контраста с поверхностью кнопки, с целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, стойка должна иметь оранжевый цвет поверхности. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из опоры, площадки с козырьком и монтажной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик опора должна быть выполнена из 2х элементов профильной трубы 20×40мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения комфортных условий для человека в кресле-коляске, опора должна быть выполнена с углом наклона 1500. С целью обеспечения надежного крепления кнопки вызова, а также защиты от попадания влаги, площадка с козырьком должна быть выполнена из листа стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,5мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 192×158×100мм. Площадка должна иметь не менее 8ми крепежных отверстий, для обеспечения возможности крепления антивандальных кнопок вызова. Для обеспечения надежного крепления стойки к поверхности, а также высоких эксплуатационных характеристик монтажная пластина должна быть выполнена из конструкционной стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 200×200мм и иметь не менее 4х крепежных отверстий. Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом, не иметь острых углов. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных условий при эксплуатации изделия, людьми в креслах-колясках высота изделия должна быть не менее 920 мм, глубина не менее 360мм. С целью обеспечения надежного монтажа, ширина с учётом крепёжного элемента не менее 200 мм. Для обеспечения оптимальных условий для монтажа кнопки вызова, а также для защиты от погодных условий размер площадки должен быть: высота не менее 192мм, ширина не менее 158мм, глубина не менее 100мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм. |
| Требования к поверхности | Сварные швы должны быть зачищены и отполированы. Поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж стойки к поверхностям | Крепление изделия осуществляется по средством анкерных болтов, в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж антивандальной кнопки вызова к стойке | Для обеспечения надежной фиксации на стойке, кнопка вызова крепится посредством скрытого крепления не менее чем в 4х точках. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка Штольц для крепления антивандальной кнопки вызова помощи, сталь - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---