Техническое задание

Арт. 80019-6SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза съёмный, не откидной, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить поручень, вставив его в монтажную пластину, а случае ненадобности быстро демонтировать. Жесткая фиксация поручня осуществляется посредством барашка и резьбовой шпильки. Изделие выполнено с элементом декора в виде лазерной гравировки логотипа компании «Вертикаль». Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Монтажная прокладка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из съемного элемента, закрепленного на опорной пластине и отдельной монтажной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, поручень должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 225мм по высоте и не менее 92мм по ширине. Для обеспечения надежного крепления съемного элемента опорная пластина должна быть оборудована резьбовой шпилькой, выполненной из нержавеющей стали. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной вертикальной поверхности, иметь не менее 5 ти точек фиксации поручня, после чего, съёмный элемент, должен быть надёжно закреплён по средством закручивания барашка на приварную шпильку. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам монтажная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали, габаритными размерами: не менее 270мм по высоте, не менее 115мм по ширине, толщина не менее 6мм. Для придания изделию эксклюзивности, в нижней части монтажной пластины должна быть выполнена декоративная лазерная гравировка логотипа компании «Вертикаль». |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом опорной платины: высота не менее 270мм, ширина не менее 115мм, глубина не менее 840мм. Высота поручня без учета элементов крепления не более 196мм. Габаритные размеры монтажной прокладки должны быть не менее 270мм по высоте и не менее 115мм по ширине. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к стене осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304, в которой имеется паз для вставки съемного элемента. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина монтажной пластины должна быть не менее 6 мм и иметь не менее 5-ти крепежных отверстий под дюбель гвозди. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень для унитаза съёмный, не откидной, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия ---