Техническое задание

Арт. 52038

Наименование объекта закупки

Клей двухкомпонентный FIXVERT-SL, универсальный, для помещения и улицы, 7 кг

Цель закупки

Обеспечение прочной и долговечной фиксации тактильно наземных указателей на асфальтовые, бетонные и полимерные покрытия.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Клей двухкомпонентный полиуретановый образует надежное и долговечное водостойкое клеевое соединение. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам температуры. Не содержит растворителей, без запаха. Фасовка не более 7 кг суммарная для компонентов А и В. Недопустимо раздельное применение компонентов или частичное смешивание компонентов А и В! |
| --- | --- |
| Область применения | - Резиновые (каучуковые) напольные покрытия (в том числе спортивные) - Тактильная плитка и покрытия из ПВХ - Изделия из полиуретана - Металлические тактильные индикаторы - Применяется на впитывающие и невпитывающие основания. - Внутри и снаружи помещений. |
| Требования к техническим характеристикам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, отвержение клея должно происходить без усадки. При смешивании клей представляет собой однородную кремовую массу. Внешний вид компонента А: однородная густая масса без комков и посторонних включений Внешний вид компонента В: однородная жидкость без признаков кристаллизации Цвет компонента А: бежевый Смесевое соотношение компонентов А:В по массе: 100:15 Плотность компонент А, г/см3: 1,55 Плотность компонент В, г/см3: 1,24 Плотность компонент А+В, г/см3: 1,51 Массовая доля нелетучих веществ компонент А, %, не менее: 99 Вязкость по Брукфильду компонент А при температуре (23±1)0С, Па·с: 130 Вязкость по Брукфильду компонент А +В при температуре (23±1)0С, Па·с: 50 Открытое время (при температуре (23±1)0С, относительная влажность 50±5%), мин, не менее: 100 Жизнеспособность (при температуре (23±1)0С, относительная влажность 50±5%), мин, не менее: 80 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее: 8,7 Относительное удлинение при разрыве, %: 30 Прочность клеевого соединения при отслаивании, Н/мм, не менее: 1,3 Прочность клеевого соединения при отслаивании, Н/мм, после искусственного старения, не менее: 1,2 Морозостойкость, циклов, не менее: 5 Расход: от 350 г/м², зависит от основания и инструмента. Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть в пределах +15°C– +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. |
| Характеристика опасности | Характеристика опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007: Компонент А – 3 класс Компонент В – 2 класс |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Клей 2 компонента (А и В), 7кг – 1 комп.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---