Техническое задание

Арт. 50381-1-PU-300x300-YY

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные), 300х300х6, PU/PL, желтый/желтый

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой комбинированное изделие, состоящее из полиуретанового основания и сменных вставок из грязезащитного полимера. Пирамидальный тип рифления индикаторов, предусмотренных на плитке, должен обладать противоскользящими свойствами, которые сохраняются при движении в любых направлениях, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Индикаторы имеют форму усечённых пирамид и закрепляются на полиуретановом основании с помощью замкового крепления, что при истирании или повреждении вставки, даёт возможность заменить её на новую. Индикаторы, расположенные в линейном порядке, предупреждают слабовидящего и тотально слепого человека, о наличии преодолимого препятствия на его пути (дверной проём, лестница). Высота подъема тактильных рифов не более 4 мм. Монтаж плитки можно осуществлять с помощью клея, либо при помощи саморезов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия основание плитки должно быть выполнено из высококачественного термополиуретана твёрдостью не менее 85 единиц по шору по таблице А, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет основания желтый (RAL 1018). Вставка должна быть выполнена из грязеотталкивающего полимера, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия желтый (RAL 1018). |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный указатель (изделие) должен представлять собой сборку двух видов изделий: полиуретанового основания и вставок из грязеотталкивающего полимера. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием, с целью обеспечения надёжной фиксации вставки, должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями в количестве не менее 4-х штук на один конусный риф. Так же с целью обеспечения надёжной фиксации тактильной плитки на поверхности посредством саморезов, под полимерной вставкой, в основании каждого тактильного рифа, должно быть монтажное отверстие диаметром не менее 5 мм. С обратной стороны на поверхности тактильной плитки должна быть нанесена специальная сетчатая насечка, с целью увеличения надёжности приклеивания ее к полу. Насечка должна иметь вдавленную структуру и кольцевую замыкающую линию по периметру плитки, для образования прочного клеевого замка и удерживания краёв и углов плитки. Не допускается применение тактильных плит с выпуклой насечкой, так как это, наоборот, снижает качество фиксации базовой пластины с поверхностью пола. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, диаметр вершин тактильных рифов должен быть не менее 30 мм, диаметр тактильной вставки не менее 25 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении в любом направлении поверхность тактильных конусов должна иметь выступы в виде усеченных пирамид высотой не менее 1 мм. Конусы должны быть расположены в линейном порядке. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 35 мм в основании, расположенные в линейном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих преодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком основание тактильной плитки и вершины тактильных рифов должны иметь желтый цвет (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные), 300х300х6, PU/PL, желтый/желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия---