Техническое задание

Арт. 50532-ST

Наименование объекта закупки

Столб для крепления звукового маяка для пешеходного перехода «ТифлоНавигатор»

Цель закупки

Для оборудования пешеходных переходов, с целью ориентирования и информационного обеспечения для слабовидящих и тотально слепых людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошковой покраской, предназначенную для монтажа «ТифлоНавигатора». Крепление столба к поверхности осуществляется посредством закладных шпилек. Монтаж «ТифлоНавигатора» к столбу осуществляется посредством болтов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В целях обеспечения высокой прочности конструкции и устойчивости к атмосферным явлениям, элементы конструкции должны быть выполнены из профильной трубы 100х100 и 40х40, марки стали не ниже Ст3, в также листовой стали марки Ст3 и Ст08пс. С целью обеспечения антикоррозионных условий, металлическая конструкция должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет краски – серый (RAL 7004). |
| Требования к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из Г-образной опоры и трубы для прокладки кабеля питания. Опора представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из профильной трубы марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. Для обеспечения прочного крепления «ТифлоНавигатора», верхняя часть опоры должна быть оборудована фланцем, выполненным из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ВхШ): 235х130 мм и имеющем не менее 4-х монтажных отверстий. Для обеспечения надежного крепления металлической конструкции, нижняя часть опоры должна быть оборудована фланцем, выполненным из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ВхШхГ): 10х310х310 мм и имеющем не менее 4-х отверстий для крепления посредством закладных шпилек. Размер опоры должен быть не менее (ВхШхГ): 3306х1333х310 мм. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, труба для прокладки кабеля должна быть выполнена из профильной трубы марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 40х40 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм. Для надежного крепления к опоре нижняя часть трубы должна быть оборудована фланцем, выполненным из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 85х85 мм. Крепление трубы к опоре должно осуществлять посредством болтов. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами в собранном виде не менее (ВхШхГ): 5058х1333х310 мм |
| Требования к монтажу изделия | Металлическая конструкция должна монтироваться к поверхности посредством закладных шпилек. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Столб для крепления звукового маяка для пешеходного перехода «ТифлоНавигатор» – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   --