Техническое задание

Арт.10184

Наименование объекта закупки

Отбойник для двери из стали покраска (самоклеющая основа) 300х650мм

Цель закупки

Для адаптации объектов в целях реализации комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Отбойник из стали с порошковой покраской предназначен для защиты дверей от осколков, касаний и повреждений. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик отбойник должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции отбойника | Отбойник должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения безопасности при монтаже углы отбойника должны иметь скруглённые края. |
| Требования к геометрическим размерам | Отбойники должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота отбойника не менее 290 мм и не более 310 мм, ширина не менее 640 мм и не более 660 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота и ширина отбойника: не более 10 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения оптимального сцепления порошковой краски и улучшения антикоррозийных свойств металл должен пройти несколько этапов подготовки: очистка и обезжиривание, фосфатирование, закрепление и сушка. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойников к поверхности осуществляется при помощи двухсторонней клейкой ленты VHB расположенной по периметру отбойника или при помощи саморезов в количестве 4 шт. расположенных в углах (по запросу). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник для двери из стали покраска 300х650мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---