Техническое задание

Арт. 52327-8

Наименование объекта закупки

Поручень интерьерный откидной, опорный, порошковая покраска, сталь, черный, D38 мм

Цель закупки

Предназначен для создания доступной среды в жилых, общественных и медицинских помещениях. Соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и программе «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации помещений с целью обеспечения безопасности, поддержки и удобства передвижения. Данные модели поручней изготавливаются нержавеющей стали с последующей порошковой покраской, что повышает их эксплуатационные характеристики и позволяет использовать изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Для удобства пользования, поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Данные поручни могут быть установлены в жилых домах, общественных зданиях, медицинских учреждениях и коммерческих пространствах. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы конструкции должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 и иметь порошковое матовое покрытие. Цвет окраски – черный. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. В виду обеспечения высокой прочности, откидной элемент должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Опорная пластина должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размерами не менее (ВхШхГ): 138х110х78 мм. Для обеспечения эстетических качеств, монтажная пластина после крепления изделия, должна закрываться накладкой, выполненной из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1,2 мм. Для обеспечения возможности надежной фиксации поручня в сложенном виде, изделие должно быть оборудовано стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать его в верхнем положении. Во избежание травм, поручень должен опускаться только после нажатия на гайку. |
| Требования к габаритным размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь габаритные размеры (ВxШxГ): 138x118x750 мм; Длина откидного элемента (без учёта опорной пластины): 672 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленных из стали нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющей не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 6 мм (каждая). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень интерьерный откидной, опорный, порошковая покраска, сталь, черный, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---