Техническое задание

Арт.  59178-PVC-290x30x25-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, рифленая, со штифтом, 25х30х290, H-5мм, I-20мм, PVC, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определённых размеров. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления поливинилхлорид повышенной прочности, что позволяет использовать тактильный указатель как в помещении, так и на территории. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода изделие имеет цельнолитую структуру, позволяющие его использование даже при стирании до 50 % высоты. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются штифты, в количестве не менее 5 шт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности, устойчивости ко всепогодным условиям и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из гранулированного ПВХ твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления в поверхность тактильный указатель должен быть оборудован штифтами в количестве не менее 5 штук. Для предотвращения нарушения целостности изделия в процессе эксплуатации штифты конструкционно должны быть объединены с индикатором и не иметь видимых швов и соединений. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов в основание напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не менее 289мм и не более 291мм, ширина должна быть не менее 29мм и не более 31мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не более 20мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, рифленая, со штифтом, 25х30х290, H-5мм, I-20мм, PVC, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---