Техническое задание

Арт. 10640-1

Наименование объекта закупки

Рулонное резиновое покрытие для пандусов, 1250 мм

Цель закупки

Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Рулонное резиновое покрытие предназначено для оборудования поверхности пандусов с целью обеспечения противоскользящих условий. Покрытие является долговечным материалом, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока эксплуатации. Материал пропускает влагу, не гниет, устойчив к микробиологическому воздействию, не создает электростатического напряжения и препятствует распространению шумовых и вибрационных колебаний. Монтаж покрытия осуществляется без применения специального инструмента посредством приклеивания к поверхности пандуса. Не требует специального ухода. |
| --- | --- |
| Требования к материалам изготовления | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, покрытие должно быть изготовлено промышленным способом из резиново-каучуковой подложки толщиной не менее 8 мм и ПУ регенеративной крошки. В виду оборудования резиновым покрытием поверхности пандусов, оно должно иметь чёрный цвет с целью предотвращения появления видимых загрязнений и ухудшения внешнего вида изделия. |
| Требования к размерам грязезащитного покрытия | В виду использования покрытия в местах общественного пользования с различной проходимостью людей и воздействия различной нагрузки, толщина покрытия должна быть не менее 8 мм. С целью обеспечения возможности укладки целостного покрытия без наличия соединительных швов, ширина покрытия должна быть не менее 1250 мм. Длина покрытия в соответствии с заказом (поставляется кратно метру). |
| Требования к характеристикам | Плотность: Ок. 1,000 кг/куб, м. Твердость: Ок. Shore A 60-65 Удлинение на разрыв: Ок. 80% Прочность: Ок. 20 Н/мм Сопротивление на разрыв: Ок. 15 Н / кв. мм Относительная деформация при сжатии (10% сжатия): Ок. 0,5 Н / кв. мм Сопротивление разрастанию трещин: Ок. 10 Н/мм Температурный режим: от -40° С до +70 С Поглощение энергии: в соответствии с DIN 18032/6-20% Вертикальная стандартная деформация: StVv 2.94 мм Нагрузка для роликов: 1000N Ударостойкость: SF=12 mm Indention RE: 0.48 мм Износостойкость: в соответствии с RV 32 DIN 18032/6 Возгораемость: Класс км 3 Устойчивость к температурным изменениям: -70 до 120 |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Рулонное резиновое покрытие для пандусов, 1250мм – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---