Техническое задание

Арт. 10187

Наименование объекта закупки

Клей четырёхкомпонентный FIXVERT, для изделий из полимеров и металла, для улицы и помещения,13 кг

Цель закупки

Обеспечение прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки, а также для монтажа металлических и полимерных изделий вне помещения на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект, состоящий из двух компонентов грунта и двух компонентов клея. Предназначен прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки, а также для монтажа металлических и полимерных изделий на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия. Подходит для применения как внутри помещения, так и для улицы. Предварительное грунтование поверхности способствует увеличению адгезионных свойств как подстилающей поверхности, так и поверхности тактильной плитки. Клей образует прочный клеевой шов, при отверждении не образует пузырьков воздуха, не дает усадки. |
| --- | --- |
| Требования к характеристикам грунта | Параметр; Значение. Соотношение А:Б, масс.ч.; 1:1,3-1,5. Время выдержки после нанесения, мин.; 10-15. Расход грунта, г/м2; 20-35. Условия хранения:; в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих складских помещениях, при температуре от +10°С до плюс 30°С. |
| Требования к характеристикам клея | Параметр; Значение. Основа; полиуретан. Внешний вид после смешивания компонентов; однородная паста кремового цвета. Содержание нелетучих веществ, %; 100. Плотность готового клея, г/см3; около 1,65. Соотношение А:Б, масс.ч.; 6:1. Жизнеспособность смеси (при плюс 23°С и относительной влажности 65%), мин; не менее 40. Время для укладки с момента смешивания (при плюс 23°С и относительной влажности 65%), мин; около 60. Готовность к нагрузке, ч; 24. Полное время отверждения, сут; 7. Прочность клеевого соединения: - при равномерном отрыве (бетон/Регупол), МПа - при отслаивании (бетон/Регупол), Н/мм; не менее 0,8 не менее 0,4. Температура нанесения; от плюс 15°С до плюс 30°С. Способ нанесения; зубчатый шпатель. Расход (в зависимости от покрытия), г/м2: - шпатель А1, А2 или А3 - шпатель В1, В2 или В3; 300 – 500 800 – 1200. Гарантийный срок хранения, мес.; 12. Условия хранения; в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих складских помещениях, при температуре от 0°С до плюс 40°С. |
| Требования к безопасности | Клей не должен обладать резким запахом и содержать органические растворители. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Клей 13 кг (компонент А 11,15 кг/компонент В 1,85 кг) – 1 шт.

Грунт 1,4 кг (компонент А 0,6 кг/компонент В 0,8 кг) – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---