Техническое задание

Арт.  50339-AL46x4-F

Наименование объекта закупки

Накладка светонакопительная, противоскользящая в AL профиле шириной 46мм, прямая контрастная вставка фотолюм

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой антивандальную накладку на ступень, выполненную из алюминиевого профиля и фотолюминесцентной полимерной вставки. Светонакопительная противоскользящая накладка на ступень – важный элемент лестничного пролета, относящийся к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС), предназначена для безопасного спуска по ступеням лестницы всех категорий граждан в условиях низкой освещенности или ЧС. Монтаж осуществляется при помощи специального клея FixVert-S, либо при помощи саморезов. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава не ниже АД31-T6. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик полимерная вставка должна быть выполнена на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм, с нанесением светонакопительного ПВХ покрытия. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы и полимерной вставки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из плоского алюминиевого профиля высотой не более 4 мм, шириной не менее 46 мм, с пазом для полимерной вставки. Длина профиля в соответствии с заказом должна быть не менее: 900мм/1000мм/1300мм/2000мм. Для обеспечения возможности монтажа изделия посредством присверливания, в профиле должны быть выполнены монтажные отверстия диаметром не менее 6 мм. Вставка должна быть выполнена на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм, шириной не менее 27мм и не более 28 мм. Длина вставки в соответствии с заказом должна быть не менее: 900мм/1000мм/1300мм/2000мм. Для обеспечения заявленных функций вставка должна быть изготовлена с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается: цвет в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентной разметки необходимо наличие в помещении, где она установлена, искусственного или естественного освещения. |
| Требования к размерам | Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации высота изделия должна быть не более 4 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не менее 46 мм; - длина накладки в соответствии с заказом не менее 900мм/1000мм/1300мм/2000мм . |
| Требования к монтажу | Накладка на ступень крепится при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность, либо при помощи саморезов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка светонакопительная, противоскользящая в AL профиле шириной 46мм, прямая контрастная вставка фотолюм - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---