Техническое задание

Арт. 10022-1

Наименование объекта закупки

Тактильные номера для маркировки этажей и площадок, тактильные цифры со светонакопительной подложкой

Цель закупки

Для информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный тактильный указатель, предназначенный для маркировки этажей и площадок, а также для обозначения доступной информации места расположения. Изделие включает в себя подложку, выполненную на основе самоклеящейся светонакопительной пленки и цифру/номер, выполненные на основе не пластифицированного полимера. Для обеспечения доступности высота подъема тактильных символов должна быть не менее не менее 2-х мм. Изделие обладает способностью в течение длительного времени излучать свечение желто-зеленого оттенка в полной темноте. Указатель доступен для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, подложка изделия должна быть изготовлена на основе прочной PVC пленки, а тактильные символы на основе полистирола, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов. Для обеспечения доступности восприятия информации при аварийном отключении света, цвет подложки должен быть светонакопительный фотолюминесцентный зелено-желтый, тактильная информация должна быть чёрного цвета, для обеспечения контрастного эффекта. Для обеспечения достаточно высоких эксплуатационных характеристик толщина пленки должна быть 0,1- 0,15 мм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа должна иметь однородный клеевой слой. |
| Обоснование требований к геометрическим размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее (ВхШ): 300х300 мм |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать тактильную информацию для восприятия слабовидящих и тотально слепых людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля. Высота подъема тактильного изображения (цифра/номер) должны быть не менее 2 мм. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к защитному покрытию | не установлены |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильные номера для маркировки этажей и площадок, тактильные цифры со светонакопительной подложкой – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---