Техническое задание

Арт. 10140-LT50

Наименование объекта закупки

Тактильная направляющая лента, самоклеящаяся

Цель закупки

Обеспечения безопасного пути движения для людей с ограниченной функцией зрения как слабовидящих, так и тотально слепых.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой направляющую ленту из высококачественного полиуретана с самоклеящеюся основой, с тактильными рифами для обеспечения противоскользящих свойств. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, направляющая лента имеет желтый цвет поверхности. Данная маркировка регламентируется ГОСТ. Направляющую тактильную ленту можно использовать как внутри помещения с высокой проходимостью, так и на улице.

Технические характеристики

| Требования к использующимся материалам. | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная лента выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому изделия дольше сохраняют свой эстетичный вид. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). Для обеспечения надёжного крепления ленты на поверхность в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению. | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств лента должна быть изготовлена из высококачественного полиуретана твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А, шириной не менее 50 мм для увеличения противоскользящей тактильной площади. Для обеспечения противоскользящих свойств на ленте должны быть продольные рифы в количестве 6-ти штук. Толщина направляющей ленты должна быть не менее 3 мм, высота подъема тактильного знака не менее 1 мм. |
| Требования к креплению ленты к поверхности пола. | Для обеспечения надёжного крепления ленты на поверхность в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей тактильной лентой обозначается путь следования в виде трех параллельных друг к другу полос, также лента используется как маркировка первой и последней степени или в качестве противоскользящей разметки. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, маркировочная лента должна быть желтого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная самоклеящаяся лента – кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия