Техническое задание

Арт. 10158-25

Наименование объекта закупки

Лента противоскользящая с абразивным покрытием.

Цель закупки

Оборудование лестничных маршей, напольных покрытий с целью обеспечения противоскользящих условий, для безопасного передвижения граждан всех категорий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой ленту шириной 25 мм, с покрытием средней зернистости на самоклеящейся основе. |
| --- | --- |
| Требования к использующимся материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации: абразивный слой изделия должен быть изготовлен из электрокорунда, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость толщина слоя не менее 0,3 мм; основа для абразива должна быть изготовлена из ПВХ винила толщиной не менее 0,2 мм; на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав на основе каучука, толщина клеевого слоя не менее 20мк; защитная подложка должна быть изготовлена из крафт-бумаги, толщиной не менее 0,15 мм. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации толщина ленты должна быть не менее 0,6 мм, усиление на разрыв должно быть не менее 13Н/мм. С целью обеспечения качественной адгезии маркировочный ленты толщина клеевого слоя должна быть не менее 20мкр. Для обеспечения эстетических качеств клеевой слой должен быть прозрачного цвета и не давать оттенков на просвет. |
| Требования к креплению ленты к поверхности. | Монтаж маркировочной ленты должен осуществляться без дополнительного нанесения клеевого состава. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, маркировочная лента должна иметь желтый цвет (RAL 1016) |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Лента противоскользящая с абразивным покрытием (в соответствии с заказанным количеством) |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |