Тактильная пиктограмма на стальной основе 2 мм

(полноцветная, сталь 2мм)

Техническое задание

903-0-ST2

Наименование объекта закупки

Тактильная полноцветная пиктограмма на основании из 2х мм стали с защитным покрытием.

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, который передает информацию об объекте или услугах, посредством тифло изображения инфографики (пиктограмм), а также с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Содержание информации адаптировано к восприятию незрячими и слабовидящими посетителями. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких антивандальных свойств, тактильные изделие должно быть изготовлено из стольного листа толщиной не менее 2 мм, с полноцветной заливкой краской лицевой стороны. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения надежной фиксации изделия, с обратной стороны изделия должны быть приварены шпильки диаметром не более 3х мм. Для обеспечения высокого срока эксплуатации обратная сторона изделия должна быть окрашена порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 200 Мк. Для обеспечения тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - хх мм по ширине - хх мм по высоте - 2 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля (по согласованию с заказчиком) |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2000 |
| Требования к защитному покрытию | С лицевой стороны и боков- полиуретановый лак, толщина не менее 250 мк, с обратной стороны – порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 200 мк. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Комплектация оборудования | Изделие -1 шт. Паспорт изделия -1 шт. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Техническое задание разработано в соответствии с рекомендациями

Всероссийского общества слепых (ВОС) в 2018 году.