Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

на изготовление ленты для контрастной дверного проема

Изготовить ленту для контрастной маркировки дверного проема ширина 25, 50, 100 мм

Основные характеристики:

- Клеевая основа: прозр. клей

- Толщина ленты: 100 мкр

- Толщина клеевого слоя: 18 мкр

- Усилие на разрыв: > 30 Н/мм?

- Относительное удлинение: > 150 %

- Адгезия: отрыв под углом 180°: через 20 мин - 600 Н/м; отрыв под углом 180°: через 24 часа - 750 Н/м

- Размерная стабильность: < 0,5 мм

Предоставить следующие документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП