Техническое задание

Арт. 10995-TPU-ZH-SK

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная самоклеящаяся из полиуретана. Конус шахматный (Непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Временная адаптация помещений со средней и низкой проходимостью людей, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому изделия дольше сохраняют свой эстетичный вид.. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют людей о наличии непреодолимого препятствия на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). Для обеспечения надёжного крепления плитки на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону плитки должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного термоэластопласта твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 1021 |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Конусы расположены в шахматном порядке. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 25 мм в основании, расположенные в шахматном порядке. |
| Требования к техническим характеристикам | В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр. /см3, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление раздиру не менее150кН/м, истирание не более 30 мм3. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих преодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к самоклеящейся поверхности | Для обеспечения надёжного крепления плитки на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону плитки должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к товарам/услугам/ работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Тактильная плитка самоклеящееся полиуретановая– в соответствии с заказанным количеством |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |