Техническое задание

Арт. 10998- TPU-300x300x4-СH

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная из полиуретана. Диагональные рифы (Обозначение пешеходного перехода, смены направления движения)

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения со средней и высокой проходимостью людей, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому плитка отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Тактильные рифы, выполненные в виде полос в диагональном расположении, информируют человека с нарушениями зрения о смене направления движения, при адаптации пешеходный путей движения используются для указания наличия пешеходного перехода. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста со светлой подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности (RAL 9004). Плитка предназначена для монтажа при помощи клея уже на имеющиеся напольное покрытие. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного термоэластопласта твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. Для обеспечения контраста со светлой подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности (RAL 9004). |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. . С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста со светлой подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности (RAL 9004). Плитка предназначена для монтажа при помощи клея уже на имеющиеся напольное покрытие. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамограниных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы шириной не более 20 мм в основании, в количестве не менее 5 шт. |
| Требования к техническим характеристикам | В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр. /см3, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление раздиру не менее150кН/м, истирание не более 30 мм3. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде полос, расположенных в диагональном порядке, информирующих человека с нарушениями зрения о смене направления движения. Для обеспечения контраста со светлой подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/ работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектаци | Плитка тактильная из полиуретана– в соответствии с заказанным количеством Паспорт изделия -1 шт |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |