Техническое задание

Арт. 10995-TPU-500x500x4-ZH

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная из полиуретана. Конус шахматный (непреодолимое препятствие).

Цель закупки

Оборудование путей движения внутри помещения со средней проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому плитка отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют людей о наличии непреодолимого препятствия на пути следования. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность конусов усилена рёбрами жёсткости, толщиной не менее 2 мм имеющими цельнолитую структуру с изделием, обеспечивающими наличие ячеек в количестве не менее 4 штук на один конус, объём каждой ячейки не более 150 мл куб. Не рекомендуется применение плитки с полыми конусами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). Плитка предназначена для монтажа при помощи клея уже на имеющиеся напольное покрытие. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного термоэластопласта твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 1021 |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Для обеспечения высоких прочностных характеристик и продолжительного эксплуатационного периода тактильные рифы должны быть усилены рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими объём каждой ячейки не более 150 мл куб., в количестве не менее 4 шт на один конус. Не допускается применение плитки с полыми конусами, так как это значительно снизит прочностные характеристики изделия и увеличит расход клеевого вещества. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения необходимой глубины тактильной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, размер тактильной плитки должен быть не менее 500х500 мм и не более 520х520мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром в основании не более 20 мм, расположенные в шахматном порядке. |
| Требования к техническим характеристикам | В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр. /см3, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление раздиру не менее150кН/м, истирание не более 30 мм3. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к товарам/услугам/ работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Плитка тактильная полиуретановая– в соответствии с заказанным количеством Паспорт изделия -1 шт |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |