ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10995-3-PB-300x300x10-Y

Наименование изделия:

Плитка тактильная (непреодолимое препятствие, конусы шахматные по ГОСТ Р 52875-2018) 300х300х10, полимербетон, желтый.

Общие требования

| Назначение изделия | Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения. |
| --- | --- |
| Описание изделия | Тактильная плитка представляет собой изделие из высокопрочного полимербетона. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии непреодолимого препятствия на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси. |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности, надёжности, устойчивости к погодным условиям, знаковым перепадам температур, продолжительного периода эксплуатации изделия, а также нескользящей глянцевой поверхности, плитка должна быть изготовлена промышленным способом из высококачественного полимербетона. Материал изготовления плитки должен обеспечивать возможность эксплуатации плитки в температурном диапазоне от -50 до +60С0, а также прочность не менее 100Мпа. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, изделие должно иметь оттенок RAL 1012. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 10 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства тротуарных бетонных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм, высота подъёма тактильного знака не более не более 5мм, высота основы не более 10 мм. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 20 мм в основании, расположенные в линейном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Тактильная бетонная плитка - в соответствии с заказанным количеством Паспорт изделия - 1 шт |
| Сроки | Поставка до __.__.20__г. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |
| Особые условия | --- |