Техническое задание

Арт. 10141-SK

Наименование объекта закупки

Направляющая тактильная лента в алюминиевом профиле, самоклеящаяся

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой накладку из алюминиевого профиля с пазом для вставки контрастной ленты из ПВХ с противоскользящим эффектом. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная лента имеет желтый цвет поверхности. Маркировочную ленту можно использовать как внутри помещения с высокой проходимостью, так и на уличных ступенях.

Технические характеристики

| Требования к использующимся материалам. | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик контрастная вставка должна быть изготовлена из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Для обеспечения высокой прочности и продолжительного срока эксплуатации оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава AD31-T6. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению. | Конструктивно изделие должно состоять из ПВХ вставки и оправы из алюминиевого профиля. Оправа должна быть изготовлена из алюминиевого профиля шириной не менее 46мм с пазом для вставки тактильной ленты шириной не менее 29мм с целью увеличения противоскользящих свойств тактильная вставка должна иметь продольные рифы в количестве не менее 4-х штук и иметь высоту подъема не менее 1 мм. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь толщину не более 7мм и фаску скругления R 5-6мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия, контрастная вставка должна иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по маркировочной ленте с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. |
| Требования к креплению ленты к поверхности пола. | Для обеспечения надежного крепления тактильной ленты на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250 мк. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей первая и последняя ступень должны быть окантованы маркировочной лентой. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, маркировочная лента должна быть желтого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная накладка в алюминиевом профиле, самоклеящаяся– кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---