Техническое задание

Арт. 82019-8

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, откидной, с фиксатором и бумагодержателем, пристенный, сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Для удобства пользования изделие имеет откидной механизм, посредством которого можно сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать посредством магнитного держателя. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Опорная пластина представляет собой изделие, состоящее из пластины, оборудованной проушиной и магнитным держателем для поручня. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШ): 270х100 мм. Для обеспечения прочного крепления поручня к опорной пластине проушина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением посредством шпильки. Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании, опорная пластина должна быть оборудована магнитным держателем диаметром не менее 36 мм. Держатель бумаги должен быть изготовлен из листа стали толщиной не менее 3,0 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (ВxШxГ): 270x100x700 мм (с четом монтажной пластины. Габаритные размеры откидного элемента должны быть: высота не менее 196 мм, глубина не менее 695мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к стене осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из стали марки не ниже Ст3, размером не менее (В×Ш): 270×100 мм. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина пластины должна быть не менее 3 мм. Пластина должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, откидной, с фиксатором и бумагодержателем, пристенный, сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---