Техническое задание

Арт.10522

Наименование объекта закупки

Отбойник  углов для стен на алюминиевом каркасе и ПВХ покрытием.

Цель закупки

Предназначен для защиты углов от повреждений каталками, инвалидными колясками и т.д.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой отбойник углов, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты углов от повреждений. Каркас отбойника выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие - полимерный пластик. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас отбойника должен быть выполнен из алюминиевого сплава не ниже АД31-Т6. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции отбойника | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств отбойник должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2мм. С целью обеспечения безопасности отбойники должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 75х75мм. по ширине, не менее 1000мм. по высоте. Угол 90 градусов. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника осуществляется при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в нейтрально белом цвете. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |